

Date de révision : 04/2021

# BULLETIN TECHNIQUE NO 3006 – INSULCAST 116 FR-FC

# RÉSINE DE MOULAGE ET D’ENROBAGE À PROPORTION ÉGALE AVEC PROPRIÉTÉ DE DURCISSEMENT À TEMPÉRATURE AMBIANTE. LA SOLUTION INSULCAST 116 FR-FC EST CERTIFIÉE UL POUR LA CLASSE DE FEU UL94V-0

## DESCRIPTION DU PRODUIT

La solution **INSULCAST 116 FR-FC** est une résine époxy de moulage et d’enrobage de ratio 1:1 (poids ou volume) conçue à des fins de production. Le rapport de mélange approprié est idéal pour le mélange en ligne de production et la distribution automatique. La solution **INSULCAST 116 FR-FC** est l’un des composés époxy les plus sûrs : en effet, cette solution réduit le risque de problèmes respiratoires, cutanés ou oculaires résultant généralement de l’utilisation de composés époxy.

**PROPRIÉTÉS À L’ÉTAT NON DURCI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Partie A** | **Partie B** |  |
| COULEUR, ASPECT VISUEL | Noir | Crème | - |
| VISCOSITÉ, cP | 7 200 | 11 000 | ASTM D 2393 |
| DENSITÉ | 1,50 | 1,50 | - |
| DURÉE DE VIE EN POT, pour 100 g, en min | 30-45 | - |
| TEMPS DE GÉLIFICATION, à 25 °C, en heures | 1-2 | - |
| VISCOSITÉ (MÉLANGE), cP | 9 800 |  |
| DURÉE DE CONSERVATION, à 25 °C, en mois | 12 | - |

**BULLETIN TECHNIQUE NO 3006 – INSULCAST 116 FR-FC**

**PROPRIÉTÉS À L’ÉTAT DURCI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PROPRIÉTÉS PHYSIQUES** |  |  |
| DUROMÈTRE (Shore D) | 75 | ASTM D 2240 |
| RÉSISTANCE À LA COMPRESSION, psi / MPa | 11 500 / 79,3 | ASTM D 695 |
| RÉSISTANCE À LA TRACTION, psi / MPa | 9 500 / 65,5 | ASTM D 638 |
| RÉSISTANCE À LA FLEXION, psi / MPa | 10 000 / 69,0 | ASTM D 790 |
| ALLONGEMENT EN TRACTION, en % | 5-7 | ASTM D 638 |
| COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE, m/mK | 30x10-6 |  |
| CONDUCTIVITÉ THERMIQUE, W/mK | 0,65 |  |
| INFLAMMABILITÉ, UL-94V0 | Conforme |  |
| POINT DE DÉFORMATION À CHAUD, °C | 80 |  |
| TEMPÉRATURE DE SERVICE, °C | -40 à 105 |  |

**PROPRIÉTÉS ÉLECTRIQUES**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE, volts/mil (V/m) | 420/1,65x107 | ASTM D 149 |
| CONSTANTE DIÉLECTRIQUE, 1 kHz | 4,4 | ASTM D 150 |
| FACTEUR DE DISSIPATION, 1 kHz | 0,02 | ASTM D 150 |
| RÉSISTIVITÉ VOLUMIQUE, ohm-cm | 1x1014 | ASTM D 257 |

**INSTRUCTIONS D’UTILISATION**

1. Avant toute utilisation, prémélangez le contenu des conteneurs pour garantir l’homogénéité du mélange. Un léger dépôt peut se produire : toutefois, celui-ci sera aisément réincorporé.
2. Dosez le volume ou le poids correspondant de chaque composant, puis mélangez-les complètement. Veillez à bien ramasser le produit situé sur les côtés et au fond du conteneur afin d’incorporer la totalité du matériel non mélangé. Autrement, cela pourrait entraîner une perte importante des propriétés physiques et électriques.
3. Si besoin, faites évacuer l’air à 29 inHg (0,98 bar) pendant 10 minutes.
4. Versez le mélange dans l’évidement ou le moule.
5. Recouvrez les conteneurs immédiatement après leur utilisation afin d’éviter toute contamination.

**DURCISSEMENT**

Laissez durcir le mélange pendant 16 à 24 heures à température ambiante (22 °C).

Pour accélérer le processus de durcissement, laissez durcir le mélange pendant 2 heures à température ambiante (22 °C), puis pendant 2 heures à 55 °C.

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Le produit est susceptible de se déposer au fond du conteneur lors de l’expédition ou du stockage. Le produit doit de nouveau être mélangé avant toute réutilisation. Conservez le produit dans un espace frais et sec.

**IMPORTANT :**

Les informations suivantes substituent toute information énoncée dans les formulaires, lettres et autres documents de votre entreprise. ITW PERFORMANCE POLYMERS ne fournit AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D’ADAPTATION À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE DE CE PRODUIT. Aucune déclaration ou recommandation énoncée dans la documentation du produit ne peut être interprétée comme une incitation à enfreindre tout brevet, existant actuellement ou ultérieurement. LA SOCIÉTÉ ITW PERFORMANCE POLYMERS NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCIDENTEL, CONSÉCUTIF OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE RÉSULTANT D’UNE NÉGLIGENCE ALLÉGUÉE, D’UNE VIOLATION DE GARANTIE, D’UNE RESPONSABILITÉ STRICTE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE RÉSULTANT DE L’UTILISATION OU DE LA MANIPULATION DE CE PRODUIT.

L’unique responsabilité d’ITW PERFORMANCE POLYMERS pour toute revendication découlant de la fabrication, de l’utilisation ou de la vente de ses produits sera le remboursement du prix d’achat de l’acheteur, à condition qu’ITW PERFORMANCE POLYMERS estime que ces produits sont éligibles à un remboursement.

**MISE EN GARDE RELATIVE À LA SANTÉ :**

Consultez la FDS (fiche de données de sécurité) avant toute utilisation. L’utilisation d’un appareil de protection respiratoire certifié NIOSH ou CE peut être nécessaire. Évitez de respirer toutes fumées, brumes et vapeurs. Celles-ci peuvent provoquer de graves problèmes respiratoires. Travaillez toujours dans des espaces offrant une ventilation appropriée afin de permettre la dissipation de la polyamine ainsi que de toutes autres vapeurs chimiques et, le cas échéant, de vapeurs de solvant. L’utilisation de lunettes, de vêtements de protection, de gants en caoutchouc et d’une crème protectrice est requise. Si le produit entre en contact avec vos yeux, rincez abondamment à l’eau claire pendant vingt (20) minutes. Consultez ensuite votre médecin pour bénéficier d’un traitement approprié. Évitez tout contact cutané. Le produit peut provoquer une dermatite de contact. En cas de contact, rincez immédiatement les zones concernées avec de l’eau chaude et du savon, rincez ensuite à l’eau claire. Veuillez respecter toutes les mesures de sécurité.

En cas d’utilisation de solvants ou de produits à base de solvant, l’utilisation de ces produits doit se faire à l’écart d’une flamme nue ou de toute source de feu.

**VEUILLEZ CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS DE PREMIERS SECOURS. EN CAS D’URGENCE CHIMIQUE, CONTACTEZ CHEMTREC (DISPONIBLE DE JOUR COMME DE NUIT) AU 800 424-9300.**